施工要求：

1、原有外墙面基层处理，铲除原有30-50mm厚白灰墙体，清运垃圾。

2、钢骨架基层，金属骨架的钢材必须符合国家标准，立柱采用8#热镀锌槽钢，横梁采用L50\*5热镀锌角钢，其他部位采用L40\*4热镀锌角铁加固。

3、干挂形式：干挂胶加背板切槽

4、接缝处理：密拼。

5、瓷砖采用600mm\*1200mm\*12mm的通体大理石瓷砖，执行标准《[室内外陶瓷墙地砖通用技术要求](http://www.csres.com/detail/277714.html" \t "_blank)》行业标准[JG/T 484-2015](http://www.csres.com/detail/277714.html" \t "_blank)，瓷砖要求机械切割，长边倒3mm斜角形成V形槽，要求抗折强度高于48-54Mpa，单位背栓拉拔必须符合国家标准，干挂接缝处要求无高低差，表面平整度。

6、干挂胶，采用合成树脂胶粘剂,必须具有防水和耐老化的性能。

7、暖气部分配套暖气外罩，样式参照医院现有暖气罩。

8、窗户部分做与医院其它窗台板材质、材料参数相同、颜色相近台面。

9、原安全指示、烟感、插座等附属设施拆除时小心保存，最后恢复原样。

10、吊顶铝扣板采用品牌优质铝扣板，厚度1mm，尺寸60\*60，需提供产品质量报告。龙骨采用材质厚度0.75mm以上，底宽2.5cm以上双卡双面镀锌或镀铬优质龙骨。